ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата выдачи: 15.02. 2005 страница 1/3 Дата контроля: 15.02. 2005 версия 1.0

Структурный эпоксидный клей

FIXBOND 57

Описание:

Компонента A – тиксотропная эпоксидная смола на основе низкомолекулярных смол типа бисфенол А (произведено из бисфенола А и эпихлоридрина). Эта смола совсем не содержит нереактивные растворители и поэтому имеет хорошую химическую устойчивость при контакте со многими химическими веществами. Это качество позволяет использовать ее для склеивания различных материалов, химически устойчивых компонентов  и поверхностей.

Компонента B – сильно модифицированный многофункциональный отвердитель на основе аминов и смеси ароматических модификаторов.

Проверенные материалы для склеивания:

Этот эпоксидный клей было успешно применен для склеивания металлов, металлоконструкций, дерева, бальзового дерева, стекла, керамики, плотных пен, множества видов пластика и композитных материалов, закрепленных разными видами волокон. Клей отличается высокой вязкостью, а также  исключительными параметрами при отслаивании и  смещении.

Применение:

Клей Fixbond 57 используется для склеивания широкого спектра материалов. Обрабатываемость составляет приблизительно 50 минут, затвердевание 2,5 часа.

Техническая спецификация:

|  |  | Компонента A | Компонента B |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотность | г/см 3 / 25 °C | 1,17 | 1,14 |
| Вязкость | мПа*с / 25 °C | 18000 - 24000 |
| Эквивалент эпоксида | г/кг | 185 | - |
| Эпоксидный индекс | - | 0,54 | - |
| Водородный эквивалент | - | - | 240 |
| Весовое соотношение калибровки |  | 5 | 7 |
|  |  | 100 | 130 - 140 |
| Цвет смеси | Гарднер | макс. 6 |
| Потребление на дм2 | г | макс. 15 |

- 1 -

Эпоксидный клей Fixbond 57 страница 2/3

| Крепость соединения при сдвиге за час * | Единица изм. | Величина |
| --- | --- | --- |
| 24 ч/23°C | МПа | 16 |
| 7 дней/23°C | МПа | 20 |
| 24 ч/23°C + 2 ч/120°C | МПа | 25 |

| Крепость соединения в отслоении за час * | Единица изм. | Величина |
| --- | --- | --- |
| 4 h/23°C | (N/10mm) | 16 |
| 7 dní/23°C | (N/10mm) | 25-30 |
| 24 ч/23°C + 2 ч/120°C | (N/10mm) | 40 |

*  Крепость определяется в соответствии с нормой  DIN 53283, тестировано в соответствии с DIN 53281-T02

Протестировано на алюминии при комнатной температуре.

| Крепость соединения при сдвиге при температуре* | Единица изм. | Величина |
| --- | --- | --- |
| - 40°C | МПа | 31 |
| + 80°C | MПа | 8 |

| Крепость соединения в отслоении при температуре* | Единица изм. | Величина |
| --- | --- | --- |
| - 40°C | (Н/10mm) | 33 |
| + 80°C | (Н/10mm) | 40 |

*  Крепость определяется в соответствии с нормой  DIN 53283, тестировано в соответствии с DIN 53281-T02

Протестировано на алюминии. Затвердение 24 ч/23°C + 2 ч/120°C.

Специальные свойства:

- Хорошая химическая устойчивость

- Гибкие и крепкие соединения

- Смесь застывает при комнатной температуре

Упаковка:

Клей Fixbond 57 фасуется в заранее оговоренную упаковку. Чаще всего используется упаковка по 5+7 кг.

Температура хранения:			            + 15 °C макс. 30 °C

Срок хранения:			12 месяцев в закрытом виде

Безопасность при применении    см. инструкции по безопасности

В случае кристаллизации эпоксида можно вернуть эту компоненту в жидкое состояние путем нагрева до 40 - 50°C. Такая манипуляция не оказывает влияния на качество продукта.