ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата выдачи: 23.02. 2006 страница 1/3 Дата контроля: -------------- версия 1.0

Слоистая эпоксидно-ангидридная смесь

LG 100 + VE 100

Описание компонентов:

Смола LG 100 – тиксотропная слоистая  смола на основе низкомолекулярного эпоксида типа бисфенол А (Произведена из бисфенола А и эпихлоргидрина).

Отвердитель VE  100 – отвердитель на основе смеси ангидридов, отличающийся долгим периодом обрабатываемости (до нескольких дней). Для этого вида отвердителей характерным техническим параметром является необходимость затвердения системы на конечном этапе при температуре выше 70°C.

Акселератор SG 2 – катализатор для ангидридной системы, используемый в отношении от 0,8 до 2 %.  Можно использовать данный катализатор в низшей или более высокой концентрации. Таким образом, можно значительно усилить некоторые из параметров системы (напр. упругость). Для применения катализатора в больших или меньших концентрациях все же необходимо достаточно хорошо знать состав смеси, а также имеет смысл проводить необходимое тестирование.

Применение:

Смола LG 100 имеет сниженную тенденцию к кристаллизации при низких температурах. Комбинированная вязкость смеси делает возможной обработку при применении. Для достижения лучшего соотношения Крепление/матрица рекомендуем – особенно при машинной обработке – предварительно подогреть смесь до приблизительно 35°C. Затвердевшая смесь отличается высокой крепостью и температурной устойчивостью, а также отличной химической сопротивляемостью, которая позволяет использовать данную смолу для производства прочных и не меняющих форму композиционных материалов.

Инструкция по использованию:

Смолу наносим на отдельные поверхности или  - в случае нанесения на эпоксидный гель – в момент, когда основание еще не затвердело полностью (можно проверить нажатием пальца, но не должно быть прилипания). Слоистую смесь  прокладываем закрепителем по необходимости. Рекомендуемое соотношение  Крепление/матрица колеблется от  50/50 %  до  60/40 %.

Для повышения тепловой устойчивости композитов при температуре свыше 100°C необходимо достаточно долго темперировать (подогревать) продукт – см. таблица тепловой устойчивости на стр.3. Если позволяет технология, то рекомендуется темперировать продукт в соответствии с кривой подогрева (см. график на стр.2), которая показывает рекомендуемый процесс подогрева, медленно повышая температуру до максимального уровня. Охлаждение должно проходить постепенно, особенно у композитов, содержащих  карбон, у которых при охлаждении возникает значительное  противоточное напряжение.

Внимание!  Недостаточно темперированная смесь в частично затвердевшем состоянии является очень хрупкой и требует осторожного обращения.

Слишком быстрое нагревание при последующем затвердевании может стать причиной температурной деформации продукта. Слишком быстрое охлаждение может стать причиной растрескивания продукта. Это касается всех композитных эпоксидных смесей и продуктов.

– 1 –

Эпоксидная смола LG 100 страница 2/3

Технические параметры:

| Компоненты | LG 100 | VE 100 | SG 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотность г/cм 3 / 25 °C | 1,14 – 1,18 | 1,15-1,19 | 0,96-0,98 |
| Вязкость мПас / 25 °C | 9-13 000 | 80-110 | 300-600 |
| Эквивалент эпоксида г/кг | 182 – 192 | - | - |
| Ангидридный эквивалент - | - | 183 - 187 | - |
| Соотношение смеси (весовое) | 100 | 100 | 0,8 - 2 |

Удельная вязкость смеси:

| Свойство | Единица изм. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Удельная вязкость при 25°C | кг/л | 1,15 |
| Вязкость |
| 20°C | мПа . с | 1150 - 1250 |
| 40°C | мПа . с | 195 |
| 60°C | мПа. С | 60 |
| 80°C | мПа. С | 22 |

Температура (°C)             Температурная кривая идеального затвердения:

| 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Время (часы) |

- 2 -

Эпоксидная смола LG 100 страница 3/3

Температурная устойчивость системы:

| Смола LG 100 | Отвердитель VE 100 (+1,5% SG2) |
| --- | --- |
| До 70°C | Не рекомендуется |
| При 80°C (12 часов) | 90°C |
| При 90 - 100°C (5 часов) | 110 - 120 °C |
| При 140°C (4 часа) | 135 °C |

Специальные свойства:

- Очень высока устойчивость формы в тепле

- Хорошие механические свойства

- Не раздражает кожу

Упаковка:

200 кг бочки, разливаем по канистрам, бадьям и емкостям  в соответствии с требуемым количеством.

Температура хранения:			мин. + 5 °C, макс. 30 °C

Срок хранения:			            24 месяца в закрытой емкости

Безопасность при использовании           см. инструкции по безопасности

Инструкции для зимнего периода:

При долгом складировании на холоде может произойти кристализация смолы или отвердителя. Это можно исправить, нагрев продукт до приблизительно 50°C. Такой подогрев не окажет никакого влияния на качество сырьевых компонентов.