ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата выдачи: 27.11. 2003 страница 1/3 Дата контроля: 06.03. 2007 версия 2.0

Слоистый эпоксид для форм LG 112

Описание:

Смола LG 112 - тиксотропная слоистая  смола на основе низкомолекулярного эпоксида типа бисфенол А (Произведена из бисфенола А и эпихлоргидрина), содержит определенное количество многофункционального реактивного растворителя.

Применение:

Смола LG 112 имеет пониженную тенденцию к кристаллизации при низких температурах. Ее вязкость делает возможной легкую манипуляцию при применении, а также нанесение толстых слоев, если имеет место стекание, в частности при наслоении в формах. Затвердевшая смесь отличается высокой крепостью и температурной устойчивостью, а также отличной химической сопротивляемостью, которая позволяет использовать данную смолу для производства прочных и не меняющих форму композиционных материалов.

Инструкция по использованию:

Смолу наносим на слой формовочного геля в момент, когда он еще не полностью затвердел, можно проверить нажатием пальца, но не должно быть прилипания. Слоистую смесь прокладываем тканью или рогожей, в соответствии с требованиями. Обычно крепость формы колеблется от 8 до 12 мм.

Дл повышения температурной устойчивости формы при температуре свыше 60°C рекомендуется ее темперировать. Форму подогреваем приблизительно в течение 6 часов при температуре 60°C или три часа при температуре 90°C. Температура должна повышаться постепенно (максимально на 10°C за час). При охлаждении – те же рекомендации.

Внимание! Слишком быстрое нагревание при последующем затвердевании может стать причиной температурной деформации продукта. Слишком быстрое охлаждение может стать причиной растрескивания продукта. Это касается всех композитных эпоксидных смесей и продуктов. При использовании отвердителя HG 40 рекомендуем проводить подогревание формы после гелеобразования.

Рекомендуемые отвердители:

HG 40,  соотношение затвердения 100:40, обработка приблизительно 50 мин. Затвердевает на конечной стадии и при комнатной температуре.

HG 2,   соотношение затвердения 100:30, обработка приблизительно 2 часа. Универсальный отвердитель с долгим сроком хранения.

HG 120, соотношение затвердения 100:25 обработка приблизительно 1,5 часа. Отвердитель для высокой степени устойчивости формы в тепле. Необходимо подогревать как минимум до 50°C. Создает плотные и устойчивые композиции, так же как и у формующих гелей-основ F 200 MGS.

- 1 –

Эпоксидная смола LG 112 страница 2/3

Технические параметры:

|  | Слоистая смола LG 112 |
| --- | --- |
| Плотность г/см 3 / 25 °C | 1,14 – 1,18 |
| Вязкость мПас / 25 °C | 2.300 – 2.900 |
| Эквивалент эпоксида г/kг | 175 – 185 |
| Величина эпоксида - | 0,54 – 0,57 |
| Цвет Гадрнер | макс. 3 |

Удельная вязкость:

| Свойство | Единица изм. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Удельная масса при 25°C | кг/л | 1,15 |
| Точка возгорания (PMCC) | °C | 149 |
| Вязкость |
| 10°C | Па. S | 5,4 |
| 15°C | Па. S | 3,3 |
| 20°C | Па. S | 2,4 |
| 25°C | Па. S | 2,0 |

Температурная устойчивость

| Смола LG 112 | Отвердитель HG 40 | Отвердитель HG 2 | Отвердитель HG 120 |
| --- | --- | --- | --- |
| При 25°C (5-7 дней) | 55 °C | 50°C | - |
| При 50°C (6 часов) | 65°C | 85°C | 90°C |
| При 60°C (6 часов) | 75 °C | 95°C | 100°C |
| При 90°C (>3 часов) | 85 °C | 110-120°C | 130°C |
| При 120°C (> 3 часов) | - | 120°C | 145°C |

TG (точка размягчения) смеси LG 112 + HG 120 при подогревании до 140°C  приблизительно 180°C !!!

Специальные свойства:

- Очень высока устойчивость формы в тепле

- Хорошие механические свойства

- Не раздражает кожу

200 кг бочки, разливаем по канистрам, бадьям и емкостям  в соответствии с требуемым количеством.

Температура хранения:			 мин. + 5 °C, макс. 30 °C

Срок хранения:			            24 месяца в закрытой емкости

Безопасность при использовании           см. инструкции по безопасности

- 2 -

Эпоксидная смола LG 112 страница 3/3