ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата выдачи: 27.09. 2004 страница 1/3 Дата контроля: -------------- версия 1.0

Слоистая смесь высокой технологии

LG 120 + HG 100

Описание:

Смола LG 120 это относительно тиксотропная слоистая смола на сонове смеси смол типа бисфенол А (произведено из бисфенола А и эпихлоридрина). Она содержит определенное количество многофункционального реактивного растворителя.

Применение:

Смола  LG 120  имеет сниженную тенденцию к кристаллизации при низких температурах. Ее вязкость позволяет легко манипулировать ею при использовании, а также при нанесении толстых слоев, без опасности растекания, особенно при  наслаивании форм. Затвердевшая смесь отличается высокой твердостью и температурной устойчивостью формы, а также отличной химической устойчивостью, которая позволяет применять эту смолу для производства крепких и устойчивых по форме композитных материалов.

Инструкция по использованию:

Смолу наносим на отдельные поверхности или  - в случае нанесения на эпоксидный гель – в момент, когда основание еще не затвердело полностью (можно проверить нажатием пальца, но не должно быть прилипания). Слоистую смесь  прокладываем закрепителем по необходимости. Рекомендуемое соотношение  Крепление/матрица колеблется от  45/55 %  до  65/35 %.

Для повышения тепловой устойчивости композитов при температуре свыше 65°C рекомендуется темперировать продукт. Подогревание осуществляется на протяжении приблизительно 6 часов при температуре 60 градусов, или же, для достижения максимальной температурной устойчивости, еще 3 часа при температуре 90 градусов и 6 часов при температуре от   110 до 120°C. Температуру надо повышать постепенно (макс. на 10°C в час). Охлаждение должно проходить постепенно, особенно у композитов, содержащих  карбон, у которых при охлаждении возникает значительное  противоточное напряжение.

Внимание! Слишком быстрое нагревание при последующем затвердевании может стать причиной температурной деформации продукта. Слишком быстрое охлаждение может стать причиной растрескивания продукта. Это касается всех композитных эпоксидных смесей и продуктов.

Соотношение затвердения и обрабатываемость:

HG 100,  соотношение затвердения 100:34, обрабатываемость приблизительно 3 часа (до повышения вязкости смеси в 2 раза). Смесь затвердевает и при комнатной температуре, но она будет достаточно хрупкой. Поэтому нужно бережно обходиться с ней до первого подогрева. Перед подогревом следует дать композиту хорошо затвердеть, рекомендуется в течение 24 часов при температуре 25°C.

- 1 –

LG 120 + HG 100, HG 120 страница 2/3

HG 120,   соотношение затвердения 100:25 Обрабатываемость приблизительно 1,5 часа.

Затвердевший при комнатной температуре композит очень хрупкий. Поэтому нужно бережно обходиться с ним до первого подогрева. Перед подогревом следует дать композиту хорошо затвердеть, рекомендуется в течение 20 часов при температуре 25°C.

Технические параметры:

|  | Слоистая смола LG 120 |
| --- | --- |
| Плотность г/см 3 / 25 °C | 1,14 – 1,18 |
| Вязкость мПа / 25 °C | 900 – 1200 |
| Эквивалент эпоксида г/кг | 170 – 180 |
| Величина эпоксида - | 0,56 – 0,57 |
| Цвет Гарднер | макс. 3 |

Температурная устойчивость:

| Смола LG 120 | Отвердитель HG 100 | Отвердитель HG 120 |
| --- | --- | --- |
| При 25°C (7 дней) | 60°C (Не рекомендуется) | 60°C (Не рекомендуется) |
| При 60°C (12 часов) | 85°C | 90°C |
| При 90°C (10 часов) | 110 - 120 °C | 110 - 120°C |
| При 140-150°C (>4часов) | 140 °C | 140 °C |

Специальные свойства:

- Очень высокая устойчивость формы в тепле

- Хорошие механические свойства

- Не раздражает кожу

Упаковка:

200 кг бочки, разливаем по канистрам, бадьям и емкостям  в соответствии с требуемым количеством.

Температура хранения:  			мин. + 5 °C, макс. 30 °C

Срок хранения:			            24 месяца в закрытой емкости

Безопасность при использовании           см. инструкции по безопасности