TЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата выдачи: 09.01. 2005 страница 1/3 Дата контроля: 09.01. 2006 версия 1.1

С Л О И С Т А Я   С М О Л А

LG 120

О Т В Е Р Д И Т Е Л Ь    HG 353

Характеристика:

Cлоистая смесь LG 120 с отвердителем  HG 353 – это эпоксидная смесь периодом затвердевания 50 минут, на основе модифицированной эпоксидной смолы типа бис. А и отвердителя на базе ускоряющей смеси полиаминов.

Использование:

Используется для наслаивания при повышенной и комнатной температуре, для подготовки композитов с хорошей температурной устойчивостью и отличными механическими свойствами. Смесь может использоваться для производства сложных композитных деталей с помощью простой технологии, напр. ручное наслаивание при комнатной температуре.

Смесь может использоваться для всех видов армирования, напр. стеклянное, углеродистое или арамидное волокна, материалы «сэндвич» и т.п.

Смесь совместима со всеми обычно используемыми полиэфирными гелеобразными оболочками и лакокрасочными материалами. Тем не менее, мы рекомендуем попробовать каждую комбинацию перед использованием.

Применение:

Рекомендуем работать со смесью при температуре от 10 до  30°C, по обычной схеме производства композитов.

Затвердение:

Смесь произведена таким образом, что может застывать и при комнатной температуре от  10 - 30 °C, поэтому можно с ней работать при комнатной температуре без необходимости дальнейшей тепловой обработки. Период обрабатываемости составляет 50 минут при  комнатной температуре.

При затвердении при комнатной температуре (приблизительно 23 °C) в течение 24 часов можно достичь температурной устойчивости 50°C.

При затвердении в тепле можно достичь температурной устойчивости 90 °C, см. таблицу температурной устойчивости (стр.2).

Слоистая смола LG 120 + отвердитель HG 353 страница 2/3

Время затвердения:

- нанесение на слой 1 мм при любой температуре

|  | LG 120 + HG 353 |
| --- | --- |
| При 25 °C | около 5-6 ч. |
| При 50 °C | около 2 ч. |

Температурная устойчивость:

|  | Смола LG 120 + Отвердитель HG 353 |
| --- | --- |
| При 23°C (5-7 дней) | до 50 °C |
| При 50°C (3 часа) | 70 °C |
| При 60°C (>3 часов) | 80 °C |
| При 80°C (>2 часов) | 85 °C |
| При 120 °C (2 часа) | 90 °C |

Соотношение смешивания:

|  | Смола LG 120 + Отвердитель HG 353 |
| --- | --- |
| Компоненты по весу | 100 : 35 |
| Компоненты по объему | 100 : 43 |

Свойства:

|  | Единица изм. | Слоистая смола LG 120 |
| --- | --- | --- |
| Плотность | г/cм3 (25°C) | 1,18 - 1,23 |
| Вязкость | мПа/с (25°C) | 700 – 900 |
| Эквивалент эпоксида | мол/1кг | 175 – 185 |
| Индекс эпоксида | - | 0,55 - 0,57 |
| Цвет | Гарднер | макс. 3 |
|  | Единица изм. | Отвердитель HG 353 |
| Плотность | г/cм3 (25°C) | 0,92 |
| Вязкость | мПа/с (25°C) | 70 - 120 |
| Аминовое число | мг KOH/г | 644 |
| Водородный эквивалент | - | 62 |
| Цвет | Гарднер | макс. 3 |

Подробности для обработки:

|  | Смола LG 120 | Отвердитель HG 353 |
| --- | --- | --- |
| Средняя величина эпоксида | 0,56 | - |
| Средний эквивалент амина | - | 62 |
| Хранение | 6 месяцев в оригинальной упаковке |
| Слоистая смола LG 120 + отвердитель HG 353 страница 3/3 |

Хранение

Смола и отвердители могут храниться в течение мин. 6 месяцев в хорошо закупоренных контейнерах. При температуре ниже  + 15 °C смола и отвердители могут кристаллизоваться.  Кристаллизацию можно наблюдать в перемене жидкого состояния содержания контейнера на твердое состояние. Перед обработкой необходимо ликвидировать кристаллизацию путем подогрева. Разогревать надо постепенно до 50 - 60 °C на водяной бане или в печи, помешивая, можно также растрясти содержимое контейнера до первоначально жидкого состояния. Такие манипуляции не сказываются отрицательно на качестве. Обрабатывайте вместе продукты одного цвета. Перед нагревом слегка приоткройте контейнер, чтобы сровнять давление. В процессе нагревания будьте осторожны. Не подогревайте на открытом огне! При помешивании

используйте средства безопасности (перчатки, очки, респиратор.)