ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата выдачи: 07.11. 2004 страница 1/3 Дата контроля: 05.01. 2005 версия 1.1

С Л О И С Т А Я  С М О Л А     LG 700

О Т В Е Р Д И Т Е Л И   HG 385, HG 386, HG 387

Характеристика:

Смола LG 700 смола с повышенной вязкостью и реактивностью, отличающаяся особенной гибкостью при сохранении крепости и температурной устойчивости. Смола содержит модифицированный реактив, который улучшает проникновение смеси в ткань.

Отвердитель HG 385 -  маловязкий отвердитель, позволяющий осуществлять наслаивание при комнатной температуре без необходимости последующего затвердевания в тепле. Время затвердения (100г) при 23°C составляет 50 минут.

Отвердитель HG 386 -  маловязкий циклоалифатический отвердитель с закрепляющими добавками, позволяющий осуществлять наслаивание без необходимости последующего затвердения в тепле. Время затвердения (100г) при 23°C составляет 100-120 минут.

Отвердитель HG 387 -  маловязкий циклоалифатический отвердитель для эпоксида LG  385. При комнатной температуре (23 °C) затвердевает за 2-7 дней. При более быстром цикле рекомендуем темперировать продукты на мин. 35 °C. Время затвердения (100г) при 23°C составляет 160-180 минут.

Использование:

Эпоксид LG 700 используется для наслаивания при комнатной и более высокой температуре, для подготовки композитов с более высокой температурной устойчивостью и отличными механическими свойствами. Он предназначен для производства сложных композитных деталей, напр. спортивных самолетов, моделей, кораблей и форм.

После затвердевании при температуре 50-55 °C смесь может быть использована при рабочей температуре от  – 60 до + 60 °C. После затвердевания при 80-90 °C рабочая температура смеси может подниматься свыше 80°C.

Смесь может использоваться для всех видов армирования, напр. стеклянное, углеродистое или арамидное волокна, материалы «сэндвич» и т.п.

Смесь совместима со всеми обычно используемыми полиэфирными гелеобразыми оболочками и лакокрасочными материалами. Тем не менее, мы рекомендуем попробовать каждую комбинацию перед использованием.

Применение:

Рекомендуем работать со смесью при температуре от 20 до  30°C, по обычной схеме производства композитов.

Затвердение:

Смесь произведена таким образом, что может застывать и при комнатной температуре от  18 - 30 °C, поэтому можно с ней работать при комнатной температуре без необходимости дальнейшей тепловой обработки. При температуре ниже 18°C время затвердевания увеличивается в мин. 2 раза.  Период обрабатываемости зависит от используемого отвердителя.

При затвердении при комнатной температуре (приблизительно 25 °C) в течение 24 часов можно достичь температурной устойчивости 55 - 65 °C.

При затвердении в тепле можно достичь температурной устойчивости 110 °C, см. таблицу температурных устойчивостей (стр.2).

Смесь LG 700 страница 2/3

Время затвердевания:

- нанесение на слой 1 мм при любой температуре

| LG 700 | HG 385 | HG 386 | HG 387 |
| --- | --- | --- | --- |
| При 25 °C | 2 - 3 ч. | 3 – 5 ч. | около 6 – 8 ч. |
| При 50 °C | 1 ч. | 1,5 - 2 ч. | около 3 - 5 ч. |

Температурная устойчивость:

| Смола LG 700 | Отвердитель HG 385 | Отвердитель HG 386 | Отвердитель HG 387 |
| --- | --- | --- | --- |
| При 23°C (2-7 дней) | 45 - 50 °C | 55 °C | 60 °C |
| При 50°C (3 часа) | 65 °C | 65 °C | 70 °C |
| При 60°C (>3 часов) | 73 °C | 77 °C | 80 °C |
| При 90°C (>2 часов) | 80 °C | 95 °C | 100 °C |
| При 120 °C (2 часа) | 85 °C | 105 °C | 110 °C |

Соотношение смешивания:

|  | Смола + отвердитель |
| --- | --- |
| Компоненты по весу | 100 : 40 |
| Компоненты по объему | 100 : 50 |

Свойства:

|  | Единица изм. | Слоистая смола LG 700 |
| --- | --- | --- |
| Плотность | г/см3 (25°C) | 1,18 - 1,23 |
| Вязкость | мПа/с (25°C) | 500 – 600 |
| Эквивалент эпоксида | мол/1кг | 165 – 170 |
| Индекс эпоксида | - | 0,59 - 0,65 |
| Цвет | Гарднер | макс.3 |
|  | Единица изм. | Отвердитель HG 385 | Отвердитель HG 386 | Отвердитель HG 387 |
| Плотность | г/см3 (25°C) | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| Вязкость | мПа/с (25°C) | 50 - 100 | 80 - 120 | 50 - 100 |
| Аминное число | мг KOH/г | 480 - 550 | 450 - 500 | 450 – 500 |
| Цвет | Гарднер | макс.3* | макс.3* | макс.3* |

* Касается бесцветного отвердителя .

Смесь LG 700 страница 3/3

Подробности для обработки:

|  | Смола LG 700 | Отвердитель HG 385 | Отвердитель HG 386 | Отвердитель HG 387 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя величина эпоксида | 0,62 | - | - | - |
| Средний эквивалент амина | - | 64 | 64 | 64 |
| Хранение | 6 месяцев в оригинальной упаковке |

Хранение

Смола и отвердители могут храниться в течение мин. 6 месяцев в хорошо закупоренных контейнерах. При температуре ниже  + 15 °C смола и отвердители могут кристаллизоваться.  Кристаллизацию можно наблюдать в перемене жидкого состояния содержания контейнера на твердое состояние. Перед обработкой необходимо ликвидировать кристаллизацию путем подогрева. Разогревать надо постепенно до 50 - 60 °C на водяной бане или в печи, помешивая, можно также растрясти содержимое контейнера до первоначально жидкого состояния. Такие манипуляции не сказываются отрицательно на качестве. Обрабатывайте вместе продукты одного цвета. Перед нагревом слегка приоткройте контейнер, чтобы сровнять давление. В процессе нагревания будьте осторожны. Не подогревайте на открытом огне! При помешивании

используйте средства безопасности (перчатки, очки, респиратор.)

Ориентировочные механические параметры затвердевшей неармированной смолы:

| Граница крепости в изгибе | МПа | 110 - 120 |
| --- | --- | --- |
| E – модуль - изгиб | МПа | 700 - 3300 |
| Граница крепости при растяжении | МПа | 75 - 85 |
| Граница крепости при давлении | МПа | 130 - 150 |
| Растяжимость | % | 5 – 6,5 |
| Ударная вязкость | KДж/м-2 | 38 - 48 |
| Shore D | - | 85 |