ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата выдачи: 07.01. 2004 страница 1/3 Дата контроля: 10.01. 2005 версия 1.2

С Л О И С Т А Я  С М О Л А      LG 700

О Т В Е Р Д И Т Е Л И   HG 700 F, HG 700 M, HG 700

Характеристика:

Слоистая смесь LG 700 это эпоксидная смесь нового поколения, на основе сильно модифицированных эпоксидных смол и двух (в соответствии с периодом обрабатываемости) отвердителей.

Смола LG 700 – смола с повышенной вязкостью и реактивностью, отличающаяся особенной вязкостью при сохранении высокой температурной устойчивости. Смола содержит  модифицированные реактивы, которые улучшают проникновение слоистой смеси в ткань.

Отвердитель HG 700 F – смешанный маловязкий циклоалифатический отвердитель с закрепителем, позволяющий осуществлять наслаивание и при комнатной температуре без необходимости закрепления при высоких температурах. Время затвердения (100г) при 23°C составляет 20 минут.

Отвердитель HG 700 M -  маловязкий циклоалифатический отвердитель с закрепляющими добавками, позволяющий осуществлять наслаивание без необходимости закрепления при высоких температурах. Время затвердения (100г) при 23°C составляет 50 минут.

Отвердитель HG 700 -  основной вариант маловязкого циклоалифатического отвердителя для эпоксида LG  700. При низких температурах закрепляет смесь за 2-7 дней. При более быстром цикле рекомендуем подогревать продукты до мин. 35°C. Время затвердевания (100г) при 23°C составляет 90 минут.

Использование:

Данная смола используется для наслаивания при комнатной и более высокой температурах, для подготовки композитов с более высокой тепловой устойчивостью и хорошими механическими свойствами. Она предназначена для производства сложных композитных частей, напр. спортивных самолетов, моделей, кораблей и форм.

Смесь может использоваться для всех видов армирования, напр. стеклянное, углеродистое или арамидное волокна, материалы «сэндвич» и т.п.

Смесь совместима со всеми обычно используемыми полиэфирными гелеобразными оболочками и лакокрасочными материалами. Тем не менее, мы рекомендуем попробовать каждую комбинацию перед использованием.

Применение:

Рекомендуем работать со смесью при температуре от 10 до  30°C, по обычной схеме производства композитов.

Затвердение:

Смесь произведена таким образом, что может застывать и при комнатной температуре от  10 - 30 °C, поэтому можно с ней работать при комнатной температуре без необходимости дальнейшей тепловой обработки. Период обрабатываемости составляет 60 – 80 минут при  комнатной температуре.

При затвердении при комнатной температуре (приблизительно 25 °C) в течение 24 часов можно достичь температурной устойчивости 55 - 65 °C.

При затвердении в тепле можно достичь температурной устойчивости 120 °C, см. таблицу температурной устойчивости (стр.2).

Слоистая смесь 700 страница 2/3

Время затвердения:

- нанесение на слой 1 мм при любой температуре

| LG 700 | HG 700 F | HG 700 M | HG 700 |
| --- | --- | --- | --- |
| При 25 °C | 1 – 2 часа | 2 – 3 часа | около 3–5 ч. |
| При 50 °C | 35 мин. | 1 час | около 1,5 ч. |

Температурная устойчивость:

| Смола LH 700 | Отвердитель HG 700 F | Отвердитель H 700 M | Отвердитель H 700 |
| --- | --- | --- | --- |
| При 23°C (2-7 дней) | 55 °C | 60 °C | 60 °C |
| При 50°C (3 часа) | 65 °C | 70 °C | 70 °C |
| При 60°C (>3 часов) | 75 °C | 80 °C | 80 °C |
| При 90°C (>2 часов) | 105 °C | 110 °C | 110 °C |
| При 120 °C (2 часа) | 115 °C | 120 °C | 120 °C |

Соотношение смешивания:

|  | Смола + отвердитель |
| --- | --- |
| Компоненты по весу | 100 : 30 |
| Компоненты по объему | 100 : 38 |

Свойства:

|  | Единица изм. | Слоистая смола LG 700 |
| --- | --- | --- |
| Плотность | г/см3 (25°C) | 1,18 - 1,23 |
| Вязкость | мПа /с (25°C) | 600 – 800 |
| Эквивалент эпоксида | мол/1кг | 155 – 170 |
| Индекс эпоксида | - | 0,59 - 0,65 |
| Цвет | Гарднер | макс. 3 |
|  | Единица изм. | Отвердитель HG 700 F | Отвердитель HG 700 M | Отвердитель HG 700 |
| Плотность | г/cм3 (25°C) | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| Вязкость | мПа/с (25°C) | 40 - 50 | 40 - 50 | 20 - 30 |
| Аминовое число | мг KOH/г | 580 - 630 | 580 - 630 | 580 – 630 |
| Водородный эквивалент | - | 48 | 48 | 48 |
| Цвет | Гарднер | макс. 3* | макс. 3* | макс. 3* |

* Касается бесцветного отвердителя .

Слоистая смесь 700 страница 3/3

Подробности для обработки:

|  | Смола LG 700 | Отвердитель HG 700 F | Отвердитель HG 700 M | Отвердитель HG 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя величина эпоксида | 0,62 |  |  | - |
| Средний эквивалент амина | - | 48 | 48 | 48 |
| Хранение | 6 месяцев в оригинальной упаковке |

Хранение

Смола и отвердители могут храниться в течение мин. 6 месяцев в хорошо закупоренных контейнерах. При температуре ниже  + 15 °C смола и отвердители могут кристаллизоваться.  Кристаллизацию можно наблюдать в перемене жидкого состояния содержания контейнера на твердое состояние. Перед обработкой необходимо ликвидировать кристаллизацию путем подогрева. Разогревать надо постепенно до 50 - 60 °C на водяной бане или в печи, помешивая, можно также растрясти содержимое контейнера до первоначально жидкого состояния. Такие манипуляции не сказываются отрицательно на качестве. Обрабатывайте вместе продукты одного цвета. Перед нагревом слегка приоткройте контейнер, чтобы сровнять давление. В процессе нагревания будьте осторожны. Не подогревайте на открытом огне! При помешивании

используйте средства безопасности (перчатки, очки, респиратор.)

Ориентировочные механические параметры затвердевшей неармированной смолы:

| Граница крепости в изгибе | МПа | 110 - 120 |
| --- | --- | --- |
| E – модуль - изгиб | МПа | 700 - 3300 |
| Граница крепости при растяжении | МПа | 65 - 75 |
| Граница крепости при давлении | МПа | 120 - 140 |
| Растяжимость | % | 5 - 6 |
| Ударная вязкость | КДж/м-2 | 38 - 48 |
| Shore D | - | 85 |